微腔加工实验操作手册

- 基底预处理

## 热板设置180°C备用

## 清洗基底： 丙酮（超声5min）→异丙醇（超声5min）→去离子水（超声5min）（也可不用去离子水），氮气吹干。180°C 热板烘烤 5分钟去除水汽，冷却备用。

- 涂胶

- 热板设置150°C备用

- 旋涂光刻胶：将AR-P 6200.09 光刻胶滴在硅片中心，600rpm（5S）+ 2000 rpm （60s）（SOI片子后优化为1500rpm 60s）（预计厚度约 200-300 nm）。

- 前烘

- 150°C（90S），去除溶剂。

- 曝光

- GDS图转V30-编译曝光文件mgn（设置剂量与阵列）-执行曝光文件，剂量优化为（shot = -45%）

- 显影

- 热板设置130°C备用

- 将样品浸入BA显影液中 60秒，随后浸入IPA 定影 10秒，氮气吹干

- 后烘

- 将样品放置130°C热板烘干3min，冷却备用

- 绿光显观察

- 刻蚀

- HBr 气体（50sccm），调节 ICP 功率（750W）（控制等离子体密度）和 RF 功率（50W），刻蚀时间90S（刻蚀深度约为300nm）

- RIE去胶

- 氧气（50sccm），HF100w，压强100mTorr，刻蚀时间4min（后优化为8min）

- SEM观察